Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Найменування предмету закупівлі - (ЄЗС ДК 021:2015) код 33140000-3 Медичні матеріали (34655 Марля неткана; 48125 Рулон марлевий, не стерильний; 44990 Лейкопластир до поверхневих ран; 48134 Серветка марлева стерильна; 58234 Стрічка ватяна)

- Очікувана вартість предмета закупівлі – 987 000 грн.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Технічні характеристики - відповідно до наданих рапортів відділень для надання медичної допомоги пацієнтам лікарні необхідно закупити перев’язувальні матеріали з наступними технічними характеристиками:

| Найменування товару | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| Марля медична в рулоні 1000 м х 90 см | Тип 20. Марля медична відбілена в рулоні. Має бути виготовлена зі 100% бавовняної пряжі; мати поверхневу щільність 27-28 г/м2; білизну не менше 82%, капілярність не менше 10 см/год (методика визначення згідно ДСТУ EN 14079:2009); кількість ниток на 10 см: по основі - не менше 115, по утку – не менше 75; лінійна щільність пряжі – 14,5 текс (по основі та по утку); розривне навантаження на 50 мм: по основі – не менше 89 Н, по утку – не менше 56 Н. Розмір: довжина 1000 м, ширина 90 см. Нестерильна. |
| Бинт марлевий нестерильний 7м х14 см | Застосування: для фіксації пов’язок, бандажів в усіх галузях медицини. Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см, повинен бути виготовлений з 100% бавовняної відбіленої медичної марлі, без швів з обрізаною кромкою. Повинен мати щільність 23- 24 г/м², білизну не менше 82%, капілярність не менше 9 см (методика визначення згідно ГОСТ 1172-93). Розмір: ширина повинна бути не менше 14 см; довжина повинна бути не менше 7 м, товщина повинна бути 30-35 мм. Розривне навантаження по довжині - не менше 95 Н. Нестерильний. Пакування – 1 шт. в індивідуальній упаковці. Строк придатності – необмежений. |
| Лейкопластир на нетк.основі 2,5 см х 5 м катушка | Повинен являти собою стрічку нетканого матеріалу із рівномірним нанесенням пластирної маси на одну сторону, яка намотана на пластиковий шпуль. На поверхні пластиру не допускаються зморшки, дірки, сторонні включення. Фізичні властивості: Межа міцності, кгс/см - не менше 0,5; опір відшарюванню - від 0,5 Н/см до 5 Н/см; густина основи, г/м² - не менше 25; густина клейкої речовини (пластирної маси), г/м² - не менше 7; водопаропроникність, мг/(см² х год.) - не менше 2. Розмір: довжина 500 см ±5%; ширина 2,5 см ± 3,5 мм. Сировина: мікропориста неткана основа. Пакування: пластирі повинні мати індивідуальну споживчу, групову упаковки, транспортну тару. Гарантійний термін зберігання – не менше 5 років. |
| Пластир бактерицидний на полімер.основі 19х72 мм | Повинен мати вигляд стрічки полімерної плівки із рівномірним нанесенням пластирної маси на одну сторону, та прикріпленої до неї подушечки (тампону) з нетканого матеріалу. яка просякнута антисептиком, та захисної плівки, яка закриває всю клейку сторону пластиру та тампон. Межа міцності, кгс/см - не менше 0,5 Опір відшарюванню - від 0,5 Н/см до 5 Н/см Густина основи, г/м² - не менше 50 Густина клейкої речовини (пластирної маси), г/м² - не менше 20 Водопаропроникність, мг/(см² х год.) - не менше 2 Ширина 19 мм (± 5 %) Довжина 72 мм (± 5 %) Подушечка розміром 12 мм х 24 мм оброблена розчином хлоргексидина біглюконата 0,3% Повинні бути упаковані в індивідуальну споживчу картонну упаковку по 300 шт, транспортну тару |
| Серветки марлеві медичні стерильні з петлею 45х45/4 шари | Мають бути виготовлені зі 100% бавовняної пряжі. Розмір: довжина не менше 45 см (±0.2см); ширина не менше 45 см (±0.2см). Кількість шарів – 4. Шільність марлі – 23-24 г/м2. Ступінь білизни – не менше 82%. Структура тканини повинна пройти додаткову процедуру пом‘якшення водою. Наявність рентгенконтрастної нитки. Наявність петлі, довжиною 20 см (розгорнутий розмір – 40 см) синього кольору. Стерилізовані етиленоксидом. Пакування внутрішнє: 5 штук загорнуті у крепований папір. Пакування зовнішнє: рулонний пакет для стерилізації медичних виробів. |
| Вата медична нестерильна 100 гр. (зиг-заг) | Має бути виготовлена із 100% нерегенерованої бавовни, добре прочесана, зберігає зв’язок між волокнами. Маса не менше 99.7 г. Засміченість не менше 0.3%. Не допускається вміст сторонніх домішок. Капілярність не менше 70 мм. Поглинаюча властивість не менше 20 г. Ступінь білизни не менше 82%. Висота піни не більше 2мм. |

Якісних характеристики - відповідно чинних норм законодавства України на перев’язувальні засоби.